CONTRATACIÓN DE OBRA:

“1.461,90 m2 DE DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADO POR EL MÉTODO DE EXTRUSIÓN EN 3 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO, REFLACTORIZADO, MEDIANTE SEMBRADO POSTERIOR DE MICROESFERAS DE VIDRIO”

ARTÍCULO 1º.-: LA PRESENTE OBRA CONTEMPLA LA DEMARCACION VIAL DE SENDAS PEATONALES Y LINEA DE DETENCION:

COMPUTO DE SUPERFICIE:

| N° | CALLE | Y | CALLE | TIPO | Ml | REP. | TOTAL Ml | ANCHO | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Av Racedo |  | Borsotti | Senda peatonal | 26,90 | 1 | 26,90 | 2,00 | 26,90 |
|  |  |  |  | Linea detención | 10,00 | 1 | 10,00 | 0,50 | 5,00 |
| 2 | Av Racedo |  | Maria Ward | Senda peatonal | 19,00 | 2 | 38,00 | 2,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 1 | 7,00 | 2,00 | 7,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 2 | 14,00 | 0,50 | 7,00 |
| 3 | Av Racedo |  | Salta/Elias Camps | Senda peatonal | 19,00 | 2 | 38,00 | 2,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 4 | Av Racedo |  | Tucuman / Albornoz | Senda peatonal | 19,00 | 2 | 38,00 | 2,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 5 | Av Racedo |  | Concordia | Senda peatonal | 19,00 | 2 | 38,00 | 2,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 2 | 14,00 | 0,50 | 7,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 3,50 | 2 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 6 | Av Racedo |  | Florida / Gral Paz | Senda peatonal | 19,00 | 2 | 38,00 | 2,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 7 | Av Racedo |  | Cordoba / Jujuy | Senda peatonal | 19,00 | 2 | 38,00 | 2,00 | 38,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 8 | Av Racedo |  | 25 de Mayo / Almafuerte | Senda peatonal | 19,00 | 1 | 19,00 | 3,00 | 28,50 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 9 | Av 9 de Julio |  | Colon / Entre Ríos | Senda peatonal | 17,00 | 1 | 17,00 | 3,00 | 25,50 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 10 | Av 9 de Julio |  | Belgrano / Corrientes | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 11 | Av 9 de Julio |  | Urquiza / Angelini | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 12 | Av 9 de Julio |  | Pasaje C. Gardel | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 1 | 7,00 | 2,00 | 7,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 2 | 14,00 | 0,50 | 7,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 3,50 | 1 | 3,50 | 0,50 | 1,75 |
| 13 | Av 9 de Julio |  | Independencia | Senda peatonal | 17,00 | 1 | 17,00 | 2,00 | 17,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
|  |  |  |  | Linea detención | 3,50 | 2 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 14 | Av Paraná |  | Unión | Senda peatonal | 17,00 | 1 | 17,00 | 2,00 | 17,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 15 | Av Paraná |  | Sgo. Del Estero / Mitre | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 16 | Av Paraná |  | Avellaneda / Lavalle | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 17 | Av Paraná |  | Santa Fe / Moreno | Senda peatonal | 17,00 | 1 | 17,00 | 3,00 | 25,50 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 18 | Av Uruguay |  | Rivadavia / San Martin | Senda peatonal | 17,00 | 1 | 17,00 | 3,00 | 25,50 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 1 | 7,00 | 0,50 | 3,50 |
| 19 | Av Uruguay |  | Misiones / Antartida Arg. | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |
| 20 | Av Uruguay |  | Ramirez / Sarmiento | Senda peatonal | 17,00 | 2 | 34,00 | 2,00 | 34,00 |
|  |  |  |  | Senda peatonal | 7,00 | 2 | 14,00 | 2,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | Linea detención | 7,00 | 3 | 21,00 | 0,50 | 10,50 |

ARTÍCULO 2º.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS:

Previo al inicio de cualquier trabajo se deberá realizar la correcta señalización mediante cartelería y elementos de seguridad en la zona de trabajo, que indiquen el desvío de tránsito correspondiente. Los trabajo se ejecutaran de manera tal de asegurar el tránsito por las calles aledañas, debiendo para ello efectuar el señalamiento indicativo y preventivo correspondiente. En los sectores donde vayan a realizar los trabajos, serán informados previamente por la Empresa Contratista a los inspectores, a fin de tomar los recaudos necesarios para la circulación de vehículos por calles aledañas alternativas. Será de especial importancia mantener una planificación y previsión adecuada de las tareas a ejecutar a fin de poder realizar las comunicaciones pertinentes a la ciudadanía.-

ARTICULO 3º: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La demarcación horizontal de pavimentos se debe realizar con material termoplástico reflectante. Los trabajos de pintado comprenden la demarcación conforme al Manual de Señalamiento Horizontal de la Dirección de Vialidad Nacional aprobado por Resolución 25/01/2012, según Ley Nacional de Transito Nº 24.449.-

ARTICULO 4º: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE APLICACIÓN EN CALIENTE:

El material a emplear será: pintura termoplástica reflectante aplicada por el método de extrusión en 3 mm de espesor, color blanco, reflectorizado mediante sembrado posterior de microesferas de vidrio.-

El material termoplástico aplicado se debe proveer listo para ser aplicado y mantenerse siempre dentro de temperaturas estipuladas por el fabricante.-

ARTICULO 5º: MÉTODO DE APLICACIÓN:

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

La superficie del pavimento será preparada por el contratista, dejándolo en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material: seca, libre de aceite u otros cuerpos grasos y libre de polvo.

En caso de ser necesaria la remoción del material existente, la misma estará comprendida en los trabajos solicitados al contratista; de manera tal, que este deberá adecuar la superficie para realizar la correcta aplicación del nuevo material.

El material termoplástico de aplicación en caliente se aplica por el sistema de extrusión. Se debe colocar una capa de imprimador apropiado antes de aplicar el material termoplástico. Luego se debe colocar una capa de material aplicado de un espesor mínimo de 3 mm.

La demarcación horizontal con material termoplástico reflectivo aplicado en caliente, será liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos o cuando el imprimador y la pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente estén fraguados.-

EQUIPOS:

La empresa debe tener todos los equipos para fusión del material por calentamiento indirecto y provisto de agitación mecánica y de control de temperatura o equipos autopropulsados y manuales para aplicación directa del material termoplástico; equipo mecánico para barrido del pavimento, equipo para secado de pavimento y elementos de señalización de seguridad.-

MATERIALES:

Son provistos por la empresa, quien se constituye en responsable de los mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista.-

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS:

Previo a todo trabajo, la empresa debe instalar el señalamiento de seguridad y otros elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como: banderilleros, cintas, balizas. Se debe proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad peatonal y de los operarios que intervengan en la obra enunciada.-

Cerrito, 23 de Noviembre de 2021.-

# Text boxes

MUNICIPIO DE CERRITO – ENTRE RIOS -

LICITACION PUBLICA Nº 07/2021

PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES